ГОСТ 16523-89: Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения

Технические условия
Technical Requirements

Для тонколистового горячекатаного и холоднокатаного проката из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения, изготовляемого шириной 500 мм и более, толщиной до 3,9 мм включительно.

Прокат подразделяют:

- по способу производства:

- горячекатаный,

- холоднокатаный;

- по видам продукции:

- листы,

- рулоны;

- по минимальному значению временного сопротивления ( В ) на группы прочности: К260В, К270В, К300В, К310В, К330В, К350, ОК360В, ОК370В, К390В, ОК400В, К490В;

- по нормируемым характеристикам на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- по качеству отделки поверхности на группы:

- холоднокатаный:

- особо высокой отделки - I,

- высокой отделки - II,

- повышенной отделки - III (IIIа, IIIб);

- горячекатаный:

- повышенной отделки - III,

- обычной отделки - IV;

- по способности к вытяжке (холоднокатаный прокат толщиной до 2 мм групп прочности К260В, К270В, К310В, К330В, К350В):

- глубокой - Г,

- нормальной - Н.

В части сортамента прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 19903 горячекатаный, ГОСТ 19904 холоднокатаный.
Прокат изготовляют:

  - из углеродистой стали обыкновенного качества групп прочноcти ОК300В, ОК360В, ОК370В, ОК400В;

  - из углеродистой качественной стали групп прочности К260В, К270В, К310В, К330В, К350В, К390В, К490В.

Марки стали и требования к химическому составу для каждой группы прочности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Используемые марки стали и требования к химическому составу

| Группа прочности | Марки стали | Массовая доля элементов и предельные отклонения, % |
| --- | --- | --- |
| К260В | 08кп | По ГОСТ 1050 Для проката из стали марок 08кп и 08пс нижний предел массовой доли углерода и кремния не ограничивается |
| К270В | 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10 |  |
| К310В | 15кп, 15пс |  |
| К330В | 15, 20кп |  |
| К350В | 20пс, 20 |  |
| К390В | 25, 30 |  |
| К490В | 35, 40, 45, 50 |  |
| ОК300В | Ст1, Ст2 (для всех степеней раскисления) | По ГОСТ 380 Массовая доля хрома, никеля и меди формируется по требованию потребителя. Нижний предел массовой доли углерода не ограничивается. Для проката из стали с номерами марок 3, 4, 5 (всех степеней раскисления) допускается снижение массовой доли марганца на 0,10%. При раскислении полуспокойной стали алюминием, титаном или другими раскислителями, не содержащими кремния, а также несколькими раскислителями (ферросилицием и алюминием, ферросилицием и титаном и др.) массовая доля кремния в стали допускается менее 0,05%. При этом массовая доля алюминия допускается до 0,07%. Раскисление титаном, алюминием и другими раскислителями, не содержащими кремния, указывается в документе о качестве. |
| ОК360В | Ст3 (всех степеней раскисления) |  |
| ОК370В | Ст3пс, Ст3сп |  |
| ОК400В | Ст4 (всех степеней раскисления Ст5пс, Ст5сп) |  |

Свариваемость проката групп прочности ОК300В и ОК360В,ОК370В категорий 4 и 5 обеспечивается технологией изготовления и химическим составом стали.
Категории проката в зависимости от нормируемых характеристик приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Категория | Нормируемые характеристики | Способ производства | Группа прочности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К260В, К270В, К330В, К350В, К310В | К390В | К490В, ОК400В | ОК370В |
| 1 | Испытание на изгиб | Горячекатаный Холоднокатаный | - | - | - | + |
| 2 | Испытание на вытяжку сферической лунки | Холоднокатаный | + | - | - | - |
| 3 | Испытание на изгиб и вытяжку сферической лунки | Холоднокатаный | + | - | - | - |
| 4 | Испытание механических свойств | Горячекатаный Холоднокатаный | + | + | + | + |
| 5 | Испытание механических свойств и на изгиб | Горячекатаный Холоднокатаный | + | + | - | + |
| 6 | Испытание механических свойств, на вытяжку сферической лунки и на изгиб | Холоднокатаный Горячекатаный (по требованию потребителя) | + | - | - | - |

Механические свойства проката и диаметр оправки при испытании на изгиб на 180 градусов в холодном состоянии должны соответствовать требованиям таблицы 3.

Таблица 3

| Группа прочности | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение в %, не менее | Изгиб до параллельности сторон (а - толщина образца, d - диаметр оправки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячекатаный прокат | холоднокатаный прокат |  |
|  |  | до 2 мм включит. | свыше 2 мм | до 2 мм включит. | свыше 2 мм | до 2 мм включит. | свыше 2 мм |
| К260В | 260-380 (27-39) | 25 | 28 | 26 | 29 | d=0 (без прокладки | d=а |
| К270В | 270-410 (28-42) | 24 | 26 | 25 | 28 |  |  |
| ОК300В | 300-480 (31-49) | 21 | 23 | 24 | 26 |  |  |
| К310В | 310-440 (32-45) | 23 | 25 | 24 | 27 |  |  |
| К330В | 330-460 (34-37) | 23 | 24 | 24 | 25 |  |  |
| К350В | 350-500 (36-51) | 22 | 23 | 23 | 24 |  |  |
| ОК360В | 360-530 (37-54) | 20 | 22 | 22 | 24 | d=а | d=2а |
| ОК370В | 370-530 (38-54) | 20 | 22 | 22 | 24 |  |  |
| К390В | 390-590 (40-60) | 19 | 20 | 20 | 21 |  |  |
| ОК400В | 400-680 (41-69) | 17 | 19 | 19 | 21 | нет | нет |
| К490В | 490-720 (50-73) | 12 | 13 | 13 | 14 |  |  |

В месте изгиба не должно быть надрывов, трещин и расслоений.
Горячекатаный прокат изготовляют термически обработанным, холоднокатаный - термически обработанным и дресированным. Горячекатаный прокат со станов непрерывной прокатки допускается изготовлять без термической обработки. Горячекатаный прокат изготовляют как с травленной, так и нетравленной поверхностью. Листы должны быть обрезаны со всех сторон.
Листы, полученные из рулонов, прокатанных на станах непрерывной прокатки, допускается изготовлять с необрезной кромкой за исключением случаев, оговоренных в заказе. Рулонный прокат изготовляют с необрезной и с обрезной кромкой. На кромках не допускаются дефекты, глубина которых превышает половину предельного отклонения по ширине проката, и выводящие его за номинальный размер по ширине. Прокат не должен иметь заворотов торцов и кромок под углом более 90 градусов. Длина рулонов неполной ширины не должна превышать ширину рулона.
Глубина лунки при испытании на выдавливание должна соответствовать требованиям таблицы 4

Таблица 4

| Толщина проката | Глубина лунки, не менее, для проката, мм |
| --- | --- |
|  | глубокой вытяжки групп прочности | нормальной вытяжки групп прочности |
|  | К260В, К270В | К310В, К330В, К350В | К260В, К270ВА | К310В, К330В, К350В |
| 0,35 | 7,5 | 7,2 |  |  |
| 0,4 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
| 0,5 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
| 0,6 | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 7,8 |
| 0,7 | 9,2 | 8,6 | 8,9 | 8,0 |
| 0,8 | 9,5 | 8,8 | 9,3 | 8,2 |
| 0,9 | 9,9 | 9,0 | 9,6 | 8,4 |
| 1,0 | 10,1 | 9,2 | 9,9 | 8,6 |
| 1,1 | 10,4 |  | 10,2 |  |
| 1,2 | 10,6 |  | 10,4 |  |
| 1,3 | 10,8 |  | 10,6 |  |
| 1,4 | 11,0 |  | 10,8 |  |
| 1,5 | 11,2 |  | 11,0 |  |
| 1,6 | 11,4 |  | 11,2 |  |
| 1,7 | 11,6 |  | 11,4 |  |
| 1,8 | 11,7 |  | 11,5 |  |
| 1,9 | 11,8 |  | 11,7 |  |
| 2,0 | 11,9 |  | 11,8 |  |

Поверхность холоднокатаного проката должна быть без плен, сквозных разрывов, пузырей-вздутий, раскатанных пузырей, пятен слипания-сварки, порезов, надрывов, вкатанной окалины, перетравов, недотравов, полос нагартовки, вкатанных металлических и инородных частиц. Расслоение не допускается. Аналогично и для горячекатаного проката.
Нетравленная поверхность может сохранять неотделяющийся слой окалины, допускающий выявление поверхностных дефектов.
Характеристика качества отделки поверхности приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Группа отделки | Способ производства | Характеристика качества отделки поверхности |
| --- | --- | --- |
| II | холоднокатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает 1/2 суммы предельных отклонений по толщине и выводящие прокат за минимальные размеры по толщине, а также цвета побежалости на расстоянии, превышающем 50 мм от кромок. На лицевой стороне (лучшей по качеству поверхности) не допускаются риски и царапины длиной более 50 мм. |
| III | холоднокатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает 1/2 суммы предельных отклонений по толщине, и не выводящие прокат за минимальные размеры по толщине. |
|  |  | IIIа: цвета побежалости не допускаются на расстоянии более 200 мм от кромок | IIIб: цвета побежалости допускаются по всей поверхности проката |
|  | горячекатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает 1/2 суммы предельных отклонений по толщине, и выводящие прокат за минимальные размеры по толщине. |
| IV | горячекатаный | На обеих сторонах проката не допускаются дефекты, глубина которых превышает сумму предельных отклонений по толщине и выводящие прокат за минимальные размеры по толщине. |

Характеристика качества отделки поверхности приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Состояние поверхности | Характеристика состояния отделки поверхности | Характеристика качества поверхности |
| --- | --- | --- |
| глянцевая | шероховатость не более 0,6 мкм | На лицевой стороне проката дефекты не допускаются. Не допускаются также отдельные риски и царапины длиной более 20 мм |
| матовая | шероховатость 0,8-1,6 мкм, плотность шероховатости не более 0,20 мм | На обратной стороне проката не допускаются дефекты, глубина которых не превышает 1/4 суммы предельных отклонений по толщине |
| шероховатая | шероховатость более 1,6 мкм | На обеих сторонах проката не допускаются пятна загрязнений и цвета побежалости |